 


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES
Serviço:     PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO REFORÇADO COM FIBRAS
Local: QUADRA POLIESPORTIVA DAS ESCOLAS SUBPREFEITO DEOCLECIANO RODRIGUES DA SILVA E EVILÁSIO JACQUES OURIQUE
Endereço: SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES
Área Total da duas Quadras: 576,00 m²
MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA

01) GENERALIDADES:
 1.1 Objetivo: 

1.1 O presente memorial descritivo tem por objetivo especificar os serviços, materiais e técnicas construtivas que serão empregados na execução de pavimento em concreto reforçado com fibras nas quadras das escolas, na espessura de 10 cm, sobre base existente no local, em uma área total de 700,00 m².

A empresa licitante deverá fazer visita na obra, “ in loco “, constatando a área que receberá as intervenções propostas, as quais deverão solicitar atestado de Visita e Vistoria, que serão emitidos pelo Departamento Técnico da Prefeitura Municipal.

1.2 Discrepância e Precedências de Dados:

    
l.2.l Compete ao executante da obra efetuar completo estudo do local e discriminações técnicas fornecidas pela administração, para execução da obra.

     
l.2.2 Caso sejam constatadas quaisquer discrepâncias, omissões ou erros, deverá ser imediatamente comunicado, para que sejam os mesmos sanados, bem como dúvidas quanto a interpretação dos desenhos.


1.2.3 Cabe aos concorrentes da licitação pública, proceder no reconhecimento do local da obra, a viabilidade da condição da proposta técnica municipal, na divergência, prevalecendo esta por último, bem como aferir todas as cotas e metragem do projeto licitado.

 1.3 Condições Suplementares de Contratação:

     
1.3.1 Para a perfeita execução e completo acabamento da obra e serviços referidos neste memorial, o executante da obra se obriga a prestar toda a assistência técnica necessária para imprimir andamento conveniente aos trabalhos.

    
1.3.2 É de responsabilidade do executante aliciar mão de obra suficiente e de qualidade para assegurar o progresso satisfatório às obras dentro do cronograma previsto.

     
1.3.3 A obtenção dos materiais necessários em quantidade suficiente para conclusão da obra no prazo fixado é de integral responsabilidade do Executante.

     
1.3.4 O contratante não poderá sub-contratar as obras e serviços no seu todo, podendo, contudo, fazê-lo parcialmente em alguns serviços especializados, mantida porém a sua responsabilidade direta perante à Contratante, onde deverá ser comunicado de imediato o setor de fiscalização para dirimir qualquer dúvida.

   1.4 Responsabilidades e Garantia:

     
1.4.l Responsabilidades por serviços executados:

          O executante assumirá integral responsabilidade pela boa realização e eficiência dos serviços que efetuar, de acordo com o presente memorial descritivo, edital e demais documentos técnicos fornecidos, bem como quaisquer dados eventualmente decorrentes da realização dos trabalhos.
    
1.4.2 Responsabilidades por Alterações Sugeridas:

          O executante assumirá integral responsabilidade e garantia pela execução de qualquer modificação que forem eventualmente por ele proposto e aceitos pelo Contratante e pelo Autor do Projeto. Esta responsabilidade e garantia inclui não somente a estabilidade e segurança da obra, como também as conseqüências advindas destas modificações e variantes, sob o ponto de vista do acabamento, aspecto estético, adequação as finalidades da obra, ao clima e costumes locais.

1.5 Projeto:

     
l.5.l Vistorias:

          
- Foi procedido a vistoria "in loco" do local alvo da implantação da futura obra, e analisado as condições, conforme as solicitações da Secretaria de Infraestrutura. 

1.6 Documentação:

           1.6.1 É de autoria do Departamento de Engenharia da Prefeitura Municipal. 

     
 l.6.2 Cópias dos Documentos:

          
À firma executora será fornecida uma cópia geral do projeto e memorial.
      2) SERVIÇOS INICIAIS
     
2.1 Segurança e Placas:

     
Afixação de Placas: O executante colocará as placas de sinalização necessárias, bem como a fixação das mesmas exigida pela fiscalização devidamente pintada e escrita conforme definido pela fiscalização. É também de sua responsabilidade a conservação das placas até o encerramento definitivo da obra.
    
 2.2 Máquinas e Equipamentos:

Equipamentos de segurança: o fornecimento destes equipamentos caberá ao executante. Os equipamentos de segurança deverão atender a NR-8, aprovada pela portaria 32l4 do Ministério do Trabalho e Emprego.
2.3 Direção e Administração da Obra:

     
2.3.l  Ficará a critério do executante, sendo o engenheiro da Prefeitura Municipal, o representante junto a Contratada para a fiscalização.

     
2.3.2 A obra será permanentemente mantida limpa.

2.3.3 Boletim de Obra: No canteiro da obra, a empresa deverá registrar todos os serviços executados diariamente, bem como a equipe de trabalho, dias úteis trabalhados, e os dias não trabalhados, registrando no Boletim de Obra, o qual deverá ficar à disposição da fiscalização, para acompanhamento dos serviços da obra.

2.3.4 É necessário que as empresas participantes do processo licitatório façam visita técnica às obras através do seu responsável técnico em data a ser agendada com o setor técnico da prefeitura, com o prazo máximo até 5 dias úteis antes da licitação. Na visita técnica a empresa deverá sanar as dúvidas técnicas referentes à obra. O engenheiro da prefeitura expedirá o atestado que fará parte dos documentos que deverão ser apresentados pela empresa no dia da licitação.

2.3.5 É necessário que a empresa participante e o responsável técnico da empresa desta licitação tenham atestado de capacidade técnica devidamente registrado pelo CREA, de execução em quantidades e especificações técnicas semelhantes ou maiores ao licitado, não sendo aceito quantidades menores ou especificações inferiores ao licitado.
3) PAVIMENTO EM CONCRETO REFORÇADO COM FIBRA ESTRUTURAL
         No local indicado pela administração das escolas, serão executados a pavimentação em concreto reforçado com fibra (CRF), com espessura de 10 cm.
Trata-se de pavimento rígido moldado in loco, assentado sobre uma base existente no local. 

3.1. SERVIÇOS INICIAIS

   Limpeza e demolições:

            Competirá ao Executante efetuar os serviços de limpeza do local, e dar o destino final dos entulhos.
   Locação das  Obras:

           A locação da circulação, níveis, desníveis, bem como o alinhamento deverá estar em conformidade com o local de implantação da obra.
   Limpeza da obra:

            A obra será permanentemente mantida limpa, sendo os entulhos transportados para locais adequados e permitidos pela legislação. 

3.2.
DA BASE
      A base deverá ser constituída por contrapiso de concreto já existente no local. 
3.3.
PAVIMENTAÇÃO
      3.5.1 Após a limpeza da base, deve ser aplicado filme plástico com no mínimo 200 micras para evitar a permeabilidade da água de amassamento do concreto para a base e executado o lançamento do concreto reforçado com fibras (CFR) com espessura de 10 cm e acabamento com execução de pintura epóxi. 
      3.5.2 O concreto deve ser dosado de modo a se atender os seguintes requisitos mínimos: Resistência à compressão (fck), aos 28 dias, maior que 25 Mpa; Resistência à tração na flexão (fctM,k) aos 28 dias, maior que 4,5 Mpa; Relação água cimento máxima de 0,52; Consumo de cimento entre 350 e 400 kg/m³; Consumo máximo de água de 185kg/m³; Teor de argamassa (em volume) de 49 a 52%; Teor de ar (total) incorporado menor que 3,0%; Exsudação entre 1 a 4%; Adição de fibra sintética estrutural (macrofibra) no consumo mínimo de 4 kg/m³; Adição de fibra de vidro não estrutural (microfibra) no consumo de 0,6 kg/m³; Abatimento de lançamento igual a 100 + ou – 20mm (medido após a adição das fibras). Todos os dados da especificação de concreto deverão ser comprovados mediante ensaios, laudos e rompimento dos corpos de prova por conta da contratada.
      3.5.3 Em relação às fibras para reforço estrutural do concreto, deverão ser empregadas fibras sintéticas estruturais (macrofibras) com as seguintes características: Re,3 característico de 45%; Matéria-Prima de poliolefina, polipropileno ou polietileno, sendo não aceito fibras produzidas a partir de politereftalato de etileno – PET reciclado; Comprimento mínimo de 40mm; Resistência à tração mínima de 450 Mpa e módulo de elasticidade maior que 3.500 Mpa. Todos os dados da especificação da macrofibra deverão ser comprovados mediante a apresentação de ensaios e laudos.
      3.5.4 Cura do concreto: deverá ser úmida com auxílio de manta geotêxtil ou lona plástica pelo período mínimo de 07 dias a 14 dias ou alternativamente poderá ser adotada cura química.

      3.5.5 Nas emendas de concretagens (juntas construtivas) deverá ser utilizado barras de transferência diâmetro 16mm e comprimento de 50 cm, dispostas a cada 30cm com engraxamento total.
3.4 Acabamento 
Deverá ser feito o lixamento, com equipamento adequado no piso das quadras, para um perfeito acabamento.
3.5.
LIMPEZA DA OBRA

3.7.1 A limpeza consiste, na remoção de todos os entulhos, restos de terra, restos dos materiais de construção e detritos.
04) DISPOSIÇÕES FINAIS


4.1 - Qualquer dado omisso deste memorial descritivo, fica por conta das exposições gráficas do projeto arquitetônico, e/ou pela orientação verbal e/ou projetos suplementares do Departamento Técnico da Prefeitura Municipal;


4.2 - Após a conclusão, o pavimento será entregue para teste, e observação da fiscalização antes da entrega definitiva da obra;


4.3 - A fiscalização da obra, será feita pelo setor técnico da Prefeitura Municipal em todas as etapas, liberando para as execuções.


4.4 - Qualquer modificação deste memorial descritivo, a executante, sem a prévia autorização do departamento técnico da Prefeitura Municipal, a mesma ficará sujeita e demolição e re-execução da obra, sem custos a Contratante, bem como o cancelamento das liberações dos recursos.


4.5 - O pagamento será mediante a liberação dos recursos, após a vistoria pelo setor técnico e mediante a aprovação da mesma, medida em metros quadrados, concluídos conforme previsto no cronograma.


4.6 - Detectado algum problema na pavimentação executada, até a liberação definitiva da obra, fica a empresa obrigada a proceder a correção dos locais questionados, sem custos a Contratante no período técnico estabelecido pela responsabilidade técnica do CREA e Municipal no mínimo de 2 anos.

4.7- A qualquer momento, que a fiscalização entender, que os materiais e técnicas empregados, não condizem com o memorial descritivo e poderão dar problemas, a obra automaticamente será interditada, até ficar comprovado a qualidade e resistência dos mesmos mediante ensaios, laudos e testes laboratoriais.


4.8 - Antes do recebimento final, a executante deverá proceder a limpeza geral da obra e dos espaços utilizados provisoriamente e ficar responsável pela conservação da obra e prejuízos contra terceiros se assim ocorrer.
Santo Antônio das Missões,31 de julho de 2023.

FELISBERTO DOS SANTOS FERREIRA               

Prefeito Municipal                                                   
CARLOS JUAREZ VAZ – CREA 39.553

Responsável Técnico
